## Slide 1
Mécanique Elastique Linéaire de la Rupture
Gilbert Hénaff

## Slide 2: Sommaire
Introduction
Différents modes de rupture
Taux de restitution d’énergie
Champ de contrainte autour d’une entaille
Facteur d’intensité de contrainte
Zones plastifiées
Détermination pratique de la ténacité

## Slide 3: Introduction

## Slide 4
USS Schenectady

## Slide 5
Rupture des Liberty Ships
Date: January 16, 1943
Location: Portland Oregon
Temperature: Water 29.2°F : Air 37°F
Construction: Welded
Material: Steel- type unknown
Significant Characteristics: Rapid construction, No Crack arresting plates, Inexperienced welders Poor construction quality
Point of Origin: Corners of Hatch opening,
Number of ships that failed; 1943 -20 1944- 120

## Slide 6
Rupture des Liberty Ships
Significant contributors to failure:
Poor quality steel
New construction methods (welding)-thought to be an unsuitable method of construction
Lack of knowledge of fracture characteristics of steel,
Cold, North sea water,
Overloading.

## Slide 7
Add text
USS Ponaganset
Rupture des Liberty Ships

## Slide 8: Ruptures « célèbres » et avancées associées

## Slide 9: Principes de la mécanique de la rupture
La rupture fragile de matériaux normalement ductiles souligne l’importance d’une meilleure compréhension des mécanismes de rupture.
Les travaux entrepris depuis quelques décennies ont mené à l’établissement de la mécanique de la rupture.
Principe: quantifier les rapports entre la résistance des matériaux, l’intensité des efforts appliqués, la présence de défauts propices à l’apparition de fissures et les mécanismes de propagation de celles-ci.

## Slide 10: Intérêt de la Mécanique de la Rupture
Ingénierie:
  les composants industriels contiennent des défauts de type fissure qui doivent être analysés;
  Principe de similitude: les fissures se propagent de la même façon si elles sont soumises à une même force motrice;
  Les performances d’un alliage doivent être évaluées pour garantir l’intégrité d’un composant
Science
  L’endommagement localisé doit être quantifié pour modéliser la rupture

## Slide 11: Définition de la mécanique de la rupture
La mécanique des milieux continus développe des forces motrices pour l’avancée de fissure en terme de paramètres mesurables tels que la charge appliquée, la géométrie et la taille de la fissure;
La force motrice contrôle différent modes de rupture;
Localement, la rupture résulte d’un compromis entre la force motrice de fissuration d’une part, et la résistance à la fissuration du matériau d’autre part, qui est fonction de la microstructure et de l’environnement

## Slide 12: Quelques dates « repères »
1913 Inglis: Concentration de contrainte autour d’une entaille elliptique
1922 Griffith: Relation résistance/taille de fissure
1948 Irwin: Champ de contrainte autour de la pointe de fissure
1957 Irwin: facteur d’intensité de contrainte
1961 Dugdale et Wells: CTOD (crack Tip Opening Displacement)
1961: Paris, Anderson et Gomez: Application de la MELR à la fissuration par fatigue
1968 Rice et Hutchinson: Mécanique de la rupture élasto-plastique et intégrale J

## Slide 13: Différents modes de fissuration
a) Mode I d’ouverture: le plus « nocif »; ici on se concentrera sur le mode I
b) Mode II de cisaillement dans le plan
c) Mode III de cisaillement hors plan

## Slide 14: Domaine d’application

## Slide 15: Prédiction de la rupture
Facteur d’intensité de contrainte, fonction de la charge, de la géométrie et de la taille de fissure
Résistance à la fissuration (ténacité) du matériau KIc
La rupture intervient lorsque:

## Slide 16: Propagation stable
« Subcritical crack growth »
Des fissures pré-existantes peuvent se propager « lentement » à des valeurs du FIC bien en dessous de KIC (fatigue, corrosion sous contrainte)
K=KIC
Rupture
Non Rupture
K
Temps ou nombre de cycles

## Slide 17: Différents modes de rupture

## Slide 18: Rupture
Rupture catastrophique (faible contrainte)
« FRAGILE »
Clivage
Rupture intergranulaire
Rupture ductile
Clivage: séparation de plans atomiques (ténacité faible)
Rupture intergranulaire: décohésion de joints de grain
Rupture ductile: ténacité faible à élevée, plasticité localement importante, décohésion par microcavités (cupules)

## Slide 19: Clivage
Le clivage se produit par la rupture extrêmement rapide de liaisons atomiques suivant un plan cristallographique bien spécifique du réseau
Rapide, sans accumulation de dommage
Pertinent pour les alliages c.c.
Prédominant à basse température, vitesses de déformation élevées, soudures, entailles
Fractographie: facettes de clivage planes et lisses avec plasticité locale;

## Slide 20: Clivage

## Slide 21: Rupture par clivage sur un arbre de transmission

## Slide 22: Rupture par clivage
Alliage Fe-40Al dopé au bore

## Slide 23: Rupture intergranulaire
Dans certains cas les fissures se propagent le long des joints de grain et entraînent une rupture dite intergranulaire.
Ce processus résulte d’un affaiblissement ou d’une « fragilisation » des joints de grain
La surface de rupture présente un aspect tridimensionnel assez marqué avec des facettes

## Slide 24: Rupture intergranulaire d’une vis

## Slide 25: Rupture ductile (cupules)
La rupture ductile correspond à une décohésion par la création, la croissance et la coalescence de cavités
Processus intimement lié à la concentration de contrainte autour d’inclusions, de précipités, bandes de glissement, macles
Accumulation de dommage lié à la déformation plastique
Déformation plastique globale limitée mais localement élevée
Fractographie: large variété en forme et en taille de cupules (cavités)

## Slide 26: Rupture ductile

## Slide 27: Rupture par cupules sur un arbre de transmission
Particules de Sulfure de Manganese

## Slide 28: Cupules dans un alliage d’aluminium

## Slide 29: Rupture ductile
Alliage de Titane rompu à 110 °C

## Slide 30: Taux de restitution d’énergie

## Slide 31: Concepts de base
Une fissure préexistante peut se propager si l’énergie restituée par l’avancée de la fissure est supérieure ou égale à l’énergie requise par les processus physiques de rupture.
Sources d’énergie: la diminution d’énergie élastique liée à la variation de complaisance + le travail fourni par le déplacement de l’effort lors de l’avancée de la fissure
Puits d’énergie: la création d’énergie de surface + plasticité

## Slide 32: Taux de restitution d’énergie élastique
Soit P l’énergie potentielle emmagasinée dans la structure et δA l’incrément de surface fissurée. On désigne par G la force d’extension de la fissure ou taux de restitution d’énergie élastique:

## Slide 33: Taux de restitution d’énergie élastique
Soit U l’énergie potentielle des forces appliquées, E, l’énergie de déformation élastique , gs l’énergie de création de surface et Wc l’énergie cinétique:

## Slide 34: Relation entre G et complaisance C
La complaisance C est l’inverse de la raideur: v=CxP
G est représenté par le triangle OAB si le chargement est à charge imposée ou le triangle OAA’ en déplacement imposé

## Slide 35: Relation entre G et complaisance C (déplacement imposé)

## Slide 36: Relation entre G et complaisance C (force imposée)

## Slide 37: Relation entre G et C
Relation valide pour déplacement imposé, charge décroissante ou charge fixée, déplacement croissant
On peut déterminer G si on connaît l’évolution de la complaisance C en fonction de a

## Slide 38: Critère de Griffith
Griffith, par une approche énergétique relative à une fissure elliptique (voir Inglis), a démontré que la contrainte critique pour l’avancée d’une fissure sc dans un matériau fragile est donnée par:

## Slide 39: Extension aux alliages ductiles
Irwin:
Une fissure se propage lorsque la valeur de ps2a/E est supérieure à Gc

## Slide 40: Champ de contrainte autour d’une entaille

## Slide 41: Rappels d’élasticité

## Slide 42: Etat de contrainte près d’une entaille
L’état de contrainte en fond d’entaille ou en pointe de fissure est triaxial

## Slide 43: Contraintes
Tenseur des contraintes
s: contrainte normale
t: contrainte de cisaillement
Une état de contrainte 3D est défini par 6 composantes

## Slide 44: Déformation
Réponse en 1 point à la contrainte
Pour un déplacement (u, v, w) d’1 point de coordonnées (x, y, z):
  Normale:
  Cisaillement:

## Slide 45: Loi de comportement
Une loi de comportement relie la contrainte à la déformation
Élastique, uniaxial, isotrope:
Elastique général:

## Slide 46: Bilan problème 2D
Equations d’équilibre (dF=sdA): 3 équations
Equations de compatibilité: 6 équations
Loi de comportement (« compatibilité » des contraintes): 6 équations
+ conditions aux limites

## Slide 47: Résolution
Simplification contraintes planes ou déformations planes
Fonction d’Airy: « astuce » mathématique; si l’on trouve une fonction  telle que:
les équations de compatibilité et d’équilibre seront automatiquement vérifiées; reste alors à trouver la fonction  permettant de satisfaire les conditions aux limites.
On peut montrer que si une fonction  satisfait aux conditions aux limites, cette solution est unique

## Slide 48: Elasto-plastique
Ecrouissage (Ramberg-Osgood):

## Slide 49: Concentration de contrainte

## Slide 50: Problème du trou circulaire dans une plaque infinie soumise à un effort de traction

## Slide 51: Solution de Kirsch (1908)
Conditions aux limites
Loin du trou
Forme acceptable

## Slide 52: Champ de contrainte autour d’un trou circulaire
Contours de sy en fonction de la distance
Variation de sx et sy suivant l’axe q=p/2

## Slide 53: Problème du trou circulaire dans une plaque infinie soumise à un effort de traction
Point A:
Point B:

## Slide 54: Facteur de concentration de contrainte élastique
Pour un trou dans une plaque infinie (Point A):
Le facteur de concentration de contrainte (sans unité) Kt, défini dans le cadre de l’élasticité, n’est fonction que de la géométrie; en particulier il est indépendant de la loi de comportement du matériau

## Slide 55: Valeurs de Kt
En fonction des conditions limites, il n’est pas aisé de trouver une solution exacte.
Alternatives: calculs MEF (établissement d’abaques); photoélasticité; jauges

## Slide 56: Triaxialité élastique
Le gradient de sqq provoque une variation de err;
Puisque les éléments en pointe ne peuvent pas se séparer, une contrainte srr se développe;
srr est nul à la surface libre et partout où sqq ne varie pas

## Slide 57: Triaxialité et déformations planes
Plaque mince, contraintes planes szz=0;
Plaque épaisse, un état de déformation plane prévaut au voisinage de l’entaille (ezz=0)
« Epais» et « mince » sont à rapporter à la distance sur laquelle sqq>sN;
Déformations planes

## Slide 58: Déformations planes
Contraintes de cisaillement nulles sur plans principaux, donc :

## Slide 59: Contrainte hydrostatique
Contrainte hydrostatique:

## Slide 60: Plasticité en fond d’entaille en contrainte plane
Tresca:

## Slide 61: Plasticité en fond d’entaille en déformation plane
Tresca:
Contraintes principales:
Comme chaque composante du tenseur des contraintes est dans le domaine plastique, une analyse plus détaillée est nécessaire

## Slide 62: Solution d’Inglis (1913)

## Slide 63: Facteur d’intensité de contrainte

## Slide 64: Champ de contrainte au voisinage d’une fissure

## Slide 65: Hypothèses simplificatrices
Problème plan
Elasticité: la contrainte nominale n’excède pas la limite d’élasticité
Plasticité confinée: la plasticité est localisée en pointe de fissure et la taille de la zone plastifiée reste faible devant les autres dimensions du problème (« small scale yielding »)

## Slide 66: Résolution
Utilisation d’une fonction complexe
iy
x
z=x+iy
Exemple

## Slide 67: Condition de Riemann-Cauchy

## Slide 68: Solution de Westergaard (1939)
Westergaard a utilisé les conditions de R C pour montrer que toute forme de Z pour représenter la fonction d’Airy satisfait les équations d’équilibre et de compatibilité MAIS qu’une seule satisfait les conditions aux limites

## Slide 69: Solution de Westergaard (suite)
RC

## Slide 70: Solution de Westergaard (suite)
Il faut alors choisir Z pour satisfaire aux conditions aux limites

## Slide 71: Conditions aux limites caractéristiques
2a
y
x
r
q
Fissure traversante
r→∞,q=p/2 ou 0: syy=s∞, sxx=0;
r=±a, q=0 (pointes): syy=sxx=txy=∞ (singularité);
-a<r<a,q=0 (surfaces libres): syy=txy=0;
Les conditions aux limites sont plus complexes pour les plaques de dimensions finies où la pointe de fissure approche les bords libres

## Slide 72: Fonction Z(z)
Pointes de fissure:
(Comme y=0, il n’est pas nécessaire de calculer ImZ’)
(réel)

## Slide 73: Fonction Z(z)
Surface de la fissure:
Z=s∞ est purement réel loin de la fissure
Z est purement imaginaire le long de l’axe y=0 et –a<x<a
Loin de la fissure:

## Slide 74: Fonction Z(z)
Les 2 composantes doivent tendre vers 0 quand z→0
Loin de la fissure:

## Slide 75: Fonction Z(z)
La fonction de Westergaard sélectionnée satisfait donc les conditions aux limites en pointe de fissure, sur les lèvres de la fissure et loin de la fissure. Cette fonction Z(x+iy) résout le champ de contrainte en pointe de fissure.
Toutefois le problème modélisé est uniaxial
Par conséquent:

## Slide 76: Détermination du champ de contrainte local en pointe de fissure
Equations d’équilibre
Equations de compatibilité et loi de Hooke
Fonction d’Airy qui satisfait les premiers points
Solution de Westergaard (variables complexes)
Conditions aux limites de la plaque infinie
Fonction de Westergaard pour la plaque infinie
On est donc prêt pour la dérivation du champ de contrainte pour la plaque infinie avec fissure centrale soumise à un effort de traction uniaxiale à l’infini

## Slide 77: Détermination du champ de contrainte local en pointe de fissure
Translation des axes en pointe de fissure
Près de la pointe
Irwin (~1955) tira 2 conclusions importantes de cette solution

## Slide 78: Détermination du champ de contrainte local en pointe de fissure
#1: puisque
Le champ de contrainte en pointe de fissure sera toujours de la forme:
c.à.d:
Lorsque la géométrie du problème est modifiée, la dépendance en ()-1/2 est conservée mais la constante prend une valeur différente fonction de la géométrie

## Slide 79: Détermination du champ de contrainte local en pointe de fissure
#2: on affecte le symbole K à la constante qui est appelée « Facteur d’Intensité de Contrainte »
K varie en fonction et uniquement en fonction de la taille de la fissure, la géométrie de la fissure et du chargement appliqué

## Slide 80: Détermination du champ de contrainte local en pointe de fissure

## Slide 81: Détermination du champ de contrainte local en pointe de fissure
sxx et txy sont déterminées de la même manière

## Slide 82
Calcul des champs de contraintes en pointe de fissure
COD
=
2
u
y
q
=
p
(
)
K
I
=
s
y
¥
p
a
s
xx
=
K
I
2
p
r
cos
q
2
1
-
sin
q
2
sin
3
q
2
æ
è
ö
ø
s
yy
=
K
I
2
p
r
cos
q
2
1
+
sin
q
2
sin
3
q
2
æ
è
ö
ø
s
xy
=
K
I
2
p
r
cos
q
2
sin
q
2
cos
3
q
2
ì
í
ï
ï
î
ï
ï
u
x
=
K
I
2
m
r
2
p
cos
q
2
k
-
1
+
2
sin
2
q
2
æ
è
ö
ø
u
y
=
K
I
2
m
r
2
p
sin
q
2
k
+
1
-
2
cos
2
q
2
æ
è
ö
ø
ì
í
ï
î
ï
k
=
3
-
4
n
Déformations planes
k
=
3
-
n
1
+
n
Contraintes planes
s
xx
=
K
II
2
p
r
-
sin
q
2
æ
è
ö
ø
2
+
cos
q
2
cos
3
q
2
æ
è
ö
ø
s
yy
=
K
II
2
p
r
sin
q
2
cos
q
2
cos
3
q
2
s
xy
=
K
II
2
p
r
cos
q
2
1
-
sin
q
2
sin
3
q
2
æ
è
ö
ø
ì
í
ï
ï
î
ï
ï
u
x
=
K
II
2
m
r
2
p
sin
q
2
k
+
1
+
2
cos
2
q
2
æ
è
ö
ø
u
y
=
K
II
2
m
r
2
p
-
cos
q
2
æ
è
ö
ø
k
-
1
-
2
sin
2
q
2
æ
è
ö
ø
ì
í
ï
î
ï
K
II
=
s
xy
¥
p
a
s
xz
=
K
III
2
p
r
-
sin
q
2
æ
è
ö
ø
s
yz
=
K
III
2
p
r
cos
q
2
ì
í
ï
î
ï
u
z
=
2
K
III
m
r
2
p
sin
q
2
K
III
=
s
xz
¥
p
a
mode I
mode II
mode III

## Slide 83: Valeurs de K
Forme générale:

## Slide 84: Valeurs de K
MEF (Handbooks)
Mesure de complaisance
Fonctions de poids

## Slide 85: Relation entre K et G
L’énergie libérée lors de l’avancée Da est égale en valeur absolue au travail DW à fournir pour la refermer sur une longueur Da;
Epaisseur B

## Slide 86: Relation entre K et G

## Slide 87: Détermination du champ de contrainte local en pointe de fissure: résumé des points clé
Les contraintes en pointe de fissure sont de la forme 1/√r et f(q);
Les contraintes en pointe de fissure varient linéairement avec K;
Les mêmes endommagements en pointe de fissure seront induits par les mêmes contraintes locales, et donc par une même valeur de K;
Problème: déterminer K pour des géométries finies et des chargements complexes
Ne pas confondre K facteur d’intensité de contrainte (MPa x m ½) et Kt facteur de concentration de contrainte théorique (sans unité)

## Slide 88: Zones plastifiées en pointe de fissure

## Slide 89: Différents domaines de déformation dans un corps fissuré
Domaine 1: contrainte/déformation élastique ↔ contrainte
Domaine 2: les contraintes au voisinage de la pointe restent élastiques mais sont amplifiées par le facteur K;
Domaine 3: une zone de déformation plastique se forme à la pointe pour accommoder la singularité élastique
1
2
3
syy
r

## Slide 90: Taille de la zone plastifiée
Quelle est la taille de la ZP? (on s’attend à une dépendance vis-à-vis de K et sy)
Tenseur des contraintes au sein de la ZP?
Analyse
En q=0: contraintes principales car txy=0
CP: s3 (=szz =0) < s2 (=sxx) <s1(=syy);
Critère de Tresca: s1 –s3 =sy soit s1 =sys

## Slide 91: Taille de la ZP en contraintes planes (Tresca)
syy
r@q=0
sys
Rp*
NB: cette relation sous estime la taille de la ZP. En effet durant la plastification la contrainte se redistribue et syy >sys dans la ZP. La plastification s’étend au-delà de Rp*.

## Slide 92: Correction d’Irwin
Irwin suggère, pour tenir compte de la plasticité en pointe de considérer une fissure « fictive » de longueur égale à la longueur physique augmentée de la moitié de la taille de la ZP
NB: on rend compte de l’émoussement de la fissure (CTOD); syy( r) élasto-plastique en pointe de fissure

## Slide 93: Justification de la correction
Hyp: Critère de Tresca; CP; Système de coordonnées au sein de la ZP tel que aeff=a+d
Pb: Quelles valeurs de l et d rendent compte de la redistribution au sein de la ZP?
Aire A: contraintes non reprises au dessus de sys.:
Aire B: la redistribution des contrainte étend la pointe de fissure fictive sur une distance d.

## Slide 94: Justification de la correction

## Slide 95: Justification de la correction

## Slide 96: Emoussement

## Slide 97: Modèle de Dugdale-Barenblatt
c
c0
On referme la fissure fictive sur une longueur c0 avec une force dP=sysdc;
Solution de Westergaard: Z=Z(plaque infinie) -Z(fissure chargée sur une certaine longueur

## Slide 98: Modèle de Dugdale-Barenblatt
La taille c0 de la ZP peut être déduite de Z mais peut aussi être estimée d’un manière plus physique.
On considère que la singularité à la pointe de la fissure fictive est supprimée

## Slide 99: Modèle de Dugdale-Barenblatt
2a
B
A
x
x

## Slide 100: ZP en déformations planes

## Slide 101: Forme de la zone plastifiée
Jusqu’ici on a assumé une forme circulaire pour la ZP.
Toutefois les contraintes principales sont connues en tout point (r,q) et une analyse de la plastification peut être conduite pour déterminer l’étendue de la ZP et ainsi connaître la forme de la ZP.

## Slide 102: Forme de la ZP en CP

## Slide 103: Forme de la ZP en DP

## Slide 104: Forme de la ZP (von Mises)
Une analyse similaire de la forme de la ZP peut être conduite sur la base du critère de von Mises

## Slide 105: Forme de la ZP (von Mises)

## Slide 106: Forme de la ZP (MEF)
(Dodds 1991)
La ZP se contracte lorsque l’écrouissage augmente (n diminue)

## Slide 107: Forme de la ZP en 3D

## Slide 108: Détermination pratique de la ténacité

## Slide 109: Conditions MELR
Garantir la plasticité confinée (« small scale yielding ») (hypothèse de l’analyse élastique des champs de contrainte)

## Slide 110: Influence de l’épaisseur

## Slide 111: Influence de l’épaisseur

## Slide 112: Rupture dans des tôles minces (domaine A)
La ténacité est faible car le faible nombre de grain dans l’épaisseur limite la plasticité
Historiquement peu d’importance d’un point de vue applicatif

## Slide 113: Rupture en déformations planes (domaine C)
Kc=KIc ténacité en déformations planes
Borne inférieure de la caractéristique matériau
Ne varie pas lorsque l’épaisseur B ou le rapport rp*/B
syy élevée dans la ZP, déformation localement élevée, écoulement plastique limité favorisent la rupture

## Slide 114: Rupture en déformations planes (domaine C)

## Slide 115: Essais de KIc

## Slide 116: Essais de KIc
Préfissure par fatigue; Kfinal < 60% de la valeur attendue de KIc=KQ
Enregistrement de l’ouverture de fissure en fonction de la charge

## Slide 117: Essais de KIc

## Slide 118: Essais de KIc
III: Fragile, propagation rapide
PQ=Pmax=Pc;
II: « Pop-in »
PQ=Pmax=Pc
I: Déchirure, propagation lente+plasticité
PQ: sécante 5%=Pc

## Slide 119: Essais de KIc

## Slide 120: Valeurs de ténacité

## Slide 121: Courbes R

## Slide 122: Courbes R

## Slide 123: Courbes R
7175 T7351

## Slide 124: Courbes R
7175 T7351: zone 2

## Slide 125: Courbes R
7175 T7351: zone 3

## Slide 126: Courbes R
7175 T7351: zone 4